Спецификация
Тетраэтиленпентамин (TEPA)
Линейный TEPA
        AETETA

   AEPEEDA

      PEDETA
Тетраэтиленпентамин является, главным образом, смесью четырех этиленаминов TEPA с близкими значениями температуры кипения: линейного, разветвленного и двух циклических продуктов TEPA и продуктов – и продуктов с большей молекулярной массой. Составляющие:
•	TEPA (CAS № 000112-57-2, N-(2-аминоэтил)-N'-{2-{(2-аминоэтил)амино}этил}-1,2-этандиамин)
•	AETETA (CAS № 031295-46-2, 4-(2-аминоэтил)-N-(2-аминоэтил)-N'-{2-{(2-аминоэтил) амино}этил}-1,2- этандиамин)
•	AEPEEDA (CAS № 031295-54-2, 1-(2-аминоэтил)-4-[(2-аминоэтил)амино]этил]-пиперазин)
•	PEDETA (CAS № 031295-49-5, 1-[2-[[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]амино]этил]-пиперазин)
		TEPA		
Молекулярная масса
(Линейный компонент)
(Стандартный продукт)		189,30
200		
Температура кипения при 760мм, °С		332		
Температура замерзания, °С		-30 а		
Плотность, г/мл при 20°С b		0,991		
Удельная масса 20°/20° b		0,993		
Вязкость, спз при 20°С		23,4		
Кинематическая вязкость, сСт при 40°С b		24,6		
Упругость паров при 20°С, мм.рт.ст.		<0,01		
Удельная теплоемкость, кал/г°С при 20°С		0,451		
Теплопроводность, кал/см-сек-°С при 20°С		0,000435		
Поверхностное натяжение, дин/см при 20°С		39,9		
Коэффициент растяжения, 1/°С при 20°С		0,000681		
Коэффициент преломления при 25°С b		1,534		
Диэлектрическая постоянная при 25°С и 1кГц b		12,0		
Электропроводность, μмо/см при 20°С b		0,0065		
Теплота образования, кал/мол		-19,7		
Теплота парообразования, БТЕ/фунт		131,5		
Теплота сгорания, БТЕ/фунт		14437		
Константы ионизации, при 25°С Kb1
	Kb2		6,5Е-5
6,5Е-6		
pH 1 вес.% раствора b		11,5		
Содержание азота, % b		35,1		
Аминовое число, мг KOH/г b		1343